# ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА

# «ПОЛИСТИЛ»

ТУ 1523-016-36740853-2002

## Производитель: ООО НПО «ПОЛИМЕРСТРОЙСЕРВИС», г. Нижний Новгород

## НАЗНАЧЕНИЕ: Водно-дисперсионная, вспучивающаяся огнезащитная краска «ПОЛИСТИЛ» обеспечивает 5-ую группу (0,75 часа) огнезащиты стальных металлических конструкций, эксплуатируемых внутри сооружений промышленного и гражданского назначения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| Приведенная толщина металла, мм | 3,4 |
| --- | --- |
| Огнезащитная эффективность, не менее, мин | 45 |
| Толщина сухого слоя, мм | 1,2 |
| Расход краски, кг | 1,5 |

- Гарантийный срок хранения состава 12 месяцев со дня изготовления.

- Гарантийный срок эксплуатации покрытия 10 лет.

- Упаковка - ведро, белая жесть, 25 кг

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для нанесения краски «ПОЛИСТИЛ» рекомендуется использовать валик, шпатель,

распылитель.

Перед нанесением краски «ПОЛИСТИЛ» поверхность металла необходимо очистить от грязи, обезжирить и покрыть грунтом «ГФ-021.

Краску, предварительно тщательно перемешанную, наносят в 2-3 слоя с промежуточной сушкой между слоями не менее 8 часов при температуре 20(С и относительной влажности не более 80%.

При нанесении краски температура окружающей среды должна быть не ниже +5(С, влажность воздуха не выше 80%. При воздействии повышенной влажности и неблагоприятных факторов окружающей среды необходимо покрывать поверхность сухого слоя краски атмосферостойкими эмалями (кроме нитроэмалей).

Краска «ПОЛИСТИЛ» при эксплуатации и хранении не выделяет вредных веществ в концентрациях, опасных для организма человека, в соответствии с классификацией по ГОСТ 12.1.007.-76.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.52.НЦ.12.008.Е.000327.10.11

от 25.10.2011г.

Сертификат соответствия № C-RU.ПБ34.В.01451 от 28.03.2014

ООО НПО «Полимерстройсервис»

Тел/факс: (831) 253-18-93, 258-29-06 ,  253-36-00, 269-75-54

e-mail: info@pss-nn.ru    www.polymerstroi.ru