# Огнебиозащитный состав

# «ВУПРОТЕК-2»

ТУ 2386-014-36740853-2001 с изм.1,2, 3, 4, 5.

## Производитель: ООО НПО «ПОЛИМЕРСТРОЙСЕРВИС», г. Нижний Новгород

НАЗНАЧЕНИЕ:

Огнебиозащитный состав «ВУПРОТЕК-2» предназначен для внешней и глубокой пропитки древесины и материалов на её основе с целью снижения горючести,  а также антисептирования. Применяется на объектах жилищно-гражданского и промышленного строительства.

«ВУПРОТЕК-2» обеспечивает первую группу  огнезащитной эффективности согласно требованиям пожарной безопасности ГОСТ Р 53292-2009. Предотвращает возникновение плесени, синевы, защищает древесину от жуков-древоточцев.

«Вупротек-2» сохраняет фактуру и цвет древесины.

Выпускается в жидкой и порошкообразной формах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

●  Огнебиозащитный состав  «ВУПРОТЕК-2» представляет собой  жидкость от желто-зеленого до грязно-коричневого цвета или белый рыхлый порошок.

● Для достижения первой группы огнезащитной эффективности необходимо обеспечить расход жидкого состава в количестве 600г/м2.

● Порошкообразный состав «ВУПРОТЕК-2» перед нанесением на поверхность нужно растворить в воде в соотношении 1:2,5 (одна часть порошка и 2,5 части воды), расход порошка составляет 170г/м2.

● Гарантийный срок хранения  состава «ВУПРОТЕК-2» устанавливается 12 месяцев с момента изготовления.

● Гарантийный срок эксплуатации покрытия 10 лет (гарантия изготовителя). Периодическое освидетельствование качества огнезащитной обработки деревянных конструкций – 1 раз в 3 года.

● После размораживания не теряет своего качества.

● Упаковка: ведро (полиэтилен) 10кг; бочка (полиэтилен) 50кг; мешок 25кг.

ПРИМЕНЕНИЕ:

● Обрабатываемые поверхности необходимо очистить от пыли и грязи. Поверхности, ранее обработанные эмалями, красками и другими составами, а также  имеющие масляные и битумные пятна, перед нанесением состава необходимо тщательно очистить;

● Температура окружающей среды при нанесении состава «ВУПРОТЕК-2» должна быть не ниже -5(С, влажность древесины не более 15%.

Состав наносится методом окунания, краскопультом, кистью. Наилучший эффект по защите и качеству покрытия достигается при 3-4 разовом нанесении состава с промежуточной сушкой между слоями 5-6 часов (при температуре 20(С).

● Взаимодействие состава с древесиной происходит во времени в течение 7-10 дней и только по истечении этого времени возможен контроль за огнезащитной эффективностью.

● Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ34.В.00261/23. Срок действия сертификата с 18.01.2023 г. по 17.01.2028 г.

## ООО НПО «Полимерстройсервис»

Тел/факс: (831) 253-18-93, 250-63-88

e-mail: info@pss-nn.ru       www.polymerstroi.ru