ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ

ВУПРОТЕК - 3

# ТУ 2386-021-36740853-2006 с изм. № 1

Производитель: ООО НПО «ПОЛИМЕРСТРОЙСЕРВИС»

НАЗНАЧЕНИЕ: Огнезащитный состав представляет собой водный раствор антипиренов, предназначен для внешней и глубокой пропитки древесины и материалов на ее основе с целью снижения горючести. Обеспечивает I и II группу огнезащитной эффективности согласно требованиям пожарной безопасности НПБ 251-98. «ВУПРОТЕК-3» сохраняет фактуру и цвет древесины.

Деревянные конструкции, обработанные составом «ВУПРОТЕК-3» могут эксплуатироваться в условиях низких температур (минус 50(С и ниже) и повышенной влажности.

Огнезащитный состав «ВУПРОТЕК-3» выпускается в виде жидкости и порошкообразного полуфабриката, который перед применением переводится в жидкое состояние при смешении с водой  (соотношение вода : порошок = 2.5:1).

- «ВУПРОТЕК-3»  представляет собой прозрачную жидкость с зеленоватым оттенком плотностью не менее 1.15г/см3 или порошок белого цвета (возможны включения черных гранул).

- Для достижения первой группы огнезащитной эффективности необходимо обеспечить расход жидкого состава в количестве 450г/м2, расход порошка составляет 130г/м2

- Для достижения второй группы огнезащитной эффективности необходимо обеспечить расход жидкого состава в количестве 350г/м2, расход порошка составляет 100г/м2

- Гарантийный срок  хранения состава устанавливается 12 месяцев с момента изготовления.

- Гарантийный срок эксплуатации покрытия устанавливается 10 лет для готового к применению жидкого состава и 10 лет для порошкообразного состава. Периодическое освидетельствование качества огнезащитной обработки деревянных конструкций – 1 раз в 3 года.

- Состав не теряет своего качества при температурах не ниже (-5(С).

- Упаковка: ведро (полиэтилен) 10кг; бочка (полиэтилен) 50кг.; мешок 25кг.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Обрабатываемые поверхности должны быть очищены от пыли, грязи. Поверхности, ранее обработанные эмалями, красками, пропиточными и другими составами, а также имеющие масляные и битумные пятна, перед нанесением состава необходимо тщательно очистить.

- Нанесение на поверхность осуществляется методом окунания, а также кистью и краскопультом. Состав наносится в 3-4 слоя с промежуточной сушкой между слоями 5-6 часов при температуре (+20(С). Перед нанесением состав необходимо тщательно перемешать.

- Влажность древесины должна быть не более 15%.

- Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ34.В.00252/23

## ООО НПО «Полимерстройсервис»

Тел/факс: (831) 253-18-93, 250-63-88

e-mail: info@pss-nn.ru        www.polymerstroi.ru